## Slide 1: Тема 1.5 Турбина.
Занятие 3

## Slide 2
.Статоры турбин:
а)назначение и составные части ;
б)конструкция корпуса и сопловых аппаратов, применяемые материалы.
2.Силы, действующие на статор
3.Неисправности турбин, влияющие на безопасность полётов

## Slide 3: Назначение и составные части
Статоры турбин состоят из корпусов в них сопловыми аппаратами (СА), элементов, обеспечивающих охлаждение турбины и газовое уплотнение ее проточной части.
Корпус турбины ГТД является наружной стенкой проточной части. Он входит в общую силовую схему двигателя и образует герметичную проточную часть двигателя. Корпусы турбин представляют собой цилиндрические или конические оболочки, обеспечивающие размещение и крепление сопловых аппаратов, и силовую связь с камерой сгорания и выходным устройством.

## Slide 4
Корпус должен обладать:
1. Большой и равномерной окружной и продольной (изгибной) жесткостью;
2. Надежным центрированием в холодном и горячем состояние для обеспечения надежной работы турбины при малых радиальных зазорах между корпусом и торцами рабочих лопаток и в лабиринтных уплотнениях;
3. Должен также обладать достаточной прочностью, чтобы при обрыве лопатки или разрушении диска их куски не пробивали его.

## Slide 5: конструкция корпуса и сопловых аппаратов, применяемые материалы.
Корпус турбины обычно выполняется составным. В многоступенчатой турбине составными частями являются наружные корпуса сопловых аппаратов. Обычно разъемы корпуса турбины делаются перпендикулярно оси, что обеспечивает более равномерную окружную жесткость корпуса. Сборка такой турбины намного легче. Но из-за наличия фланцев это приводит к короблению корпуса. Для устранения коробления можно увеличить толщину стенок корпуса, но это приведет к увеличению его массы
Задание 1

## Slide 6
Корпусы турбины больших диаметров изготавливают из листового материала сваркой встык по образующей цилиндра или конуса с последующей приваркой точеных фланцев. Чаще корпусы турбины изготовляют ковкой или центробежным литьем с последующей механической обработкой. Большой диапазон изменения температуры корпусов оказывает большое влияние на зазор между рабочими лопатками и корпусом.

## Slide 7
Использование для корпусов турбины материалов с малым коэффициентом линейного расширения также благоприятно сказывается на уменьшении рабочих зазоров. Нередко для этой цели применяют также мягкие вставки для безопасного касания рабочих лопаток за корпус, (радиальный зазор уменьшается до нуля). В качестве компонентов в материале вставок используются порошки графита или талька, алюминия, меди, никеля и железа. Вставки изготовляются путем спекания их в печи.

## Slide 8
Сопловые аппараты представляют собой неподвижный лопаточный венец, устанавливаемый перед рабочим колесом турбины и предназначенный для разгона и подвода потока газа под определенным углом к рабочим лопаткам. Основными элементами сопловых аппаратов являются сопловые лопатки, наружные и внутренние бандажные кольца. Сопловые лопатки размещаются на бандажных кольцах, образуя кольцевую решетку. Внутренние и наружные бандажные кольца, к которым тем или иным способом крепятся сопловые лопатки, ограничивают кольцевой канал проточной части турбины. В некоторых конструкциях роль наружного бандажного кольца выполняет корпус турбины.

## Slide 9
Конструкция сопловых лопаток зависит от способа их закрепления и изготовления.
Лопатки могут быть с полками, цапфами, ушками, сплошными или полыми. Для охлаждения их воздухом, а также уменьшения массы и расхода материала лопатки изготавливают полыми. Выпуск охлаждающего воздуха из лопатки может осуществляться на периферии вдоль задней или передней кромки.

## Slide 10
Сопловой аппарат работает в достаточно тяжелых условиях, которые характеризуются:
большими осевыми и окружными усилиями, действующими на лопатки;
большими скоростями газового потока ;
Высокая температура газов;

## Slide 11
Сопловые лопатки первых ступеней, работающие в более тяжелых условиях, делают из литейных сплавов, обладающих высокой жаростойкостью, таких, как ЖСЗ, ЖС6, ЖС6-К (до 80 % никеля) или ЛК-4 (до 60 % кобальта). Последний является дорогим, поэтому имеет ограниченное применение.
Лопатки сопловых аппаратов, работающие в менее тяжелы х температурных условиях, изготавливаются соответственно из менее жаростойких, более дешевых материалов — из сплавов ЭИ-43 7Б, ЭИ-43 7А или ВЛ-745У. Для сопловых лопаток Ш, IV и V ступеней ТВД применяют хромоникелевую сталь Х23Н18 (ЭИ1-417).

## Slide 12
Корпус турбины нагружается крутящим моментом и осевой силой от сопловых аппаратов и выходного устройства, внутренним избыточным давлением, а также подвергается действию вибрационных нагрузок. Неравномерный нагрев корпуса по толщине и, особенно по окружности приводит к его деформации, местным уменьшениям радиальных зазоров, а подчас и к задеванию рабочих лопаток за корпус и лабиринтных гребешков за лабиринтное кольцо. Конструкция корпуса зависит от места расположения опоры ротора турбины, способа крепления сопловых аппаратов технологии изготовления и способа охлаждения деталей сопловых аппаратов и стенок сам ого корпуса, числа ступеней турбины и конструкции ротора.

## Slide 13
Дефекты турбин могут быть вызваны различными причинами:
1. короблением лопаток СА вследствие недостаточной жаропрочности материала, перегрева во время запуска или длительной работы на максимальном, а иногда и минимальном режиме (если время работы, на минимальном режиме ограничено), перегрева из-за неисправностей системы автоматического регулирования, нарушающего установленный закон подачи топлива, и резкого изменения количества подаваемого топлива (останов с максимального режима, без охлаждения двигателя на мало м газе);
2. появлением забоин на сопловых и рабочих лопатках вследствие попадания посторонних предметов в компрессор. При этом разрушившиеся детали компрессора и камеры сгорания вызывают забоины, вмятины и на деталях турбины;
3. вибрационными поломками рабочих лопаток по профильной и замковой частям. Сравнивая работу лопаток турбин на земле с работой в полете, установлено, что вследствие пониженного уровня вибраций на земле вибронагруженность лопаток турбин на 15...20 %

## Slide 14
Что такое коробление.
Нарисовать рисунок и прописать позиции (рисунок 89)